入户门及防火门集中采购技术标准

- 第一章  钢质入户门

- 规范要求

除另有注明外，本产品及其安装工程须符合设计要求、图纸和国家、地方及行业相关标准，主要包括但不限于：

《住宅设计规范》                      GB 50096-2011

《四川省住宅设计标准》                DBJ 51/168-2021

《民用建筑设计通则》                  GB 50352-2019

《建筑设计防火规范（2018年版）》      GB 50016-2018

《建筑防火通用规范》                  GB 55037-2022

《门和卷帘的耐火试验方法》            GB/T 7633-2008

《民用建筑隔声设计规范》              GB 50118-2010

《防盗安全门通用技术条件》            GB 17565-2022

《防火门》                            GB 12955-2008

《建筑门窗洞口尺寸系列》              GB/T 5824-2021

《机械防盗锁》                        GA/T 73-2015

《住宅装饰装修工程施工规范》          GB 50327-2001

《建筑工程施工质量验收统一标准》      GB 50300-2013

《建筑装饰装修工程质量验收规范》      GB 50210-2018

当国家、地方或行业层面发布新的标准/规范，或现有标准/规范推出更新版本时，均以最新生效版本为准执行。

- 功能要求

1、本技术标准所指入户门“防盗门”须符合GB17565-2022《防盗安全门通用技术条件》的要求，投标人（承包人）须提供防盗门检验报告和产品合格证。防盗等级根据设计标准选定。

2、本技术标准所指入户门“防火门”须符合GB12955-2008《防火门》的要求，投标人（承包人）须提供消防产品认证证书以及型式检验报告和产品合格证。防火等级根据设计标准选定。

3、没有防火功能要求的钢质入户门必须采用防盗门，有防火功能要求的钢质入户门必须采用防火门，同时门框、门扇钢板厚度需满足所要求的防盗等级。

4、户门保温性能均要求达到行业标准要求，具体等级按建筑设计标准选定。

5、入户门空气隔声性能≥3级，按《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》进行检测。

6、入户门的设计、选材与安装应符合项目所在地建筑节能相关标准及设计文件要求。

7、避难间入户门的设计、选材与安装，除需满足本技术要求外，还应符合疏散安全、耐用性相关规定，并严格遵循《建筑防火通用规范》（GB 55036-2022）、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018 年版）等现行国家/行业强制性标准。

- 材料要求

1、钢板：平板门采用优质冷轧双面镀锌钢板（镀锌层厚度≥80g/m2），压花造型门采用标号不低于DX53D+Z80优质冷轧双面镀锌钢板。钢板标称厚度需满足下表要求：

- 表1 钢板标称厚度

- 单位：毫米

| 防盗安全级别 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门扇防护面板、非防护面板 | ≥0.8 | 防护面板≥1.0 非防护面板≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.0 |
| 门框 | ≥1.5 | ≥1.8 | ≥2.0 | ≥2.0 |
| 下框（不锈钢材质） | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.2 |

2、门扇

    - 门扇内填充：防火门填充材料采用膨胀珍珠岩或发泡水泥板等材料，但应满足GB 8624-2012规定燃烧性能A1级要求及GB/T 20285-2021规定产烟毒性危险分级ZA2，并出具检测报告；无防火要求的门扇内填充优质高强度蜂窝纸板，可选配发泡聚氨酯或挤塑板等材料；填充材料需要填满门芯。

- 聚氨酯发泡需满足JG/T 314-2012聚氨酯硬泡复合保温板要求，聚氨酯泡沫填充材料的压缩强度不应小于160kPa，按GB/T 8813-2020进行检测；

- 蜂窝状填充材料展开后的平面压缩强度不应小于250kPa，按GB/T 1453-2022进行检测；

- 膨胀珍珠岩和发泡水泥板填充的压强度不小于160kPa，按GB/T 5486-2008进行检测。

    - 门扇构造：

- 钢质门门扇厚度不小于50mm，钢板厚度需满足表1中对应的防盗等级要求。

- 单开、子母门扇开启锁边，选用一次压制成型联体防撬盖缝板。门扇在内部门扇四角及关键承重部位需有加强配件，配件所用钢板厚度不小于2.0mm。在锁具固定和铰链位置加焊≥3.0mm厚带螺孔的加固件（加强板）。

    - 门扇密封：采用包覆式密封条保证产品隔声保温性能。有防火性能的门框与门扇之间设防火膨胀密封条（防烟条），子门扇与母门扇之间应设防火膨胀条（防烟条），粘贴牢固，美观且不易脱落。防火膨胀密封条（防烟条）应满足GB 16807-2009 《防火膨胀密封件》，并出具消防产品3C证书及有效检测报告。密封条颜色以招标人确认为准，且不因选用的颜色而调整价格。

    - 有防火功能的钢质入户门，锁具安装部位配置内撑防盗防震耐火锁盒，提高门扇整体耐火性能及防盗功能。

    - 有防盗功能（无防火功能）的钢质入户门，锁具安装部位配置内撑防盗防震锁盒，两侧各配置钢板1.5mm厚，且钢板宽度不小于95mm且完全覆盖锁体。

    - 门碰为非标准配置。如采用门碰项目，则需要在生产时门扇相应部位要做加强处理，加强板厚度不低于3mm；

    - 门扇垂直打开90°时，门净宽度不应小于0.8m。

- 3、门框

    - 结构：门框整板一次冷折弯成型并有“矩形”或“U型”或“燕尾”或“T型”等型式气密槽（投标人根据自身产品选择），嵌粘阻燃EPDM密封胶条或包覆式PU密封条。EPDM密封胶条或包覆式PU密封条应满足GBT 24498-2009《建筑门窗、幕墙用密封胶条》之要求。如钢质入户门有防火功能，密封条需出具3C证书及有效检测报告。钢板厚度需满足表1中对应的防盗等级要求。

    - 门框或门扇的铰链一侧应装有高强防撬销，防撬销与销孔定位应准确，不得出现顶堵、擦边现象。如锁闭点已满足规范要求，可不设置。

    - 子母门的上下暗插销销孔取位应准确，门扇关上后无晃动现象。

    - 门下框标准配置为不锈钢（标号SUS304），钢板厚度需满足表1中对应的防盗等级要求。下框高度应根据现场室内地坪实际完成面标高，适当放大下框高度（防止门扇开启不便）。若选择无下框配置时，可选配升降式防尘条，防尘条为静音隐藏式，开关门时自动升降，使用长度根据门扇长度全覆盖，封堵门扇间隙10-18mm。

    - 锁挡片应采用SUS304不锈钢材质，厚度不低于1.5mm；推荐采用倒角包框全导向舌设计，防止门框和锁舌之间的碰撞和摩擦损伤。

    - 门框锁挡片处须配置防水泥砂浆底盒。

- 4、铰链

采用不锈钢暗铰链或不锈钢明铰链，具体以招标人确认为准，厚度≥3mm，高度不小于60mm，开启角度不小于90度。门扇铰链应转动灵活。每个门扇按设计要求安装不少于三个铰链，防火门须达到四个铰链。

    - 单只铰链承重不低于35kg，铰链载荷开启使用寿命不低于10万次，为保证门扇不下垂，铰链可增加调节功能。

    - 门扇铰链应转动灵活，在49N的拉力下，门扇应能灵活启闭，无阻滞现象（现场用弹簧秤连在门执手上进行试验）。

    - 连接铰链的门扇门框铰链补强板均采用不低于3mm镀锌补强件，保证门扇自重的力学传递，加强门体的承重性能。

    - 防火门的铰链应出具达到相应防火等级的检测报告。

- 5、锁具要求

- 可采用电子锁具。若电子锁具由招标人采供，由投标人（承包人）负责按电子锁规格尺寸在门扇和门框上进行开孔，同时应负责协调电子锁厂商进场安装，并对开孔精度负责。在电子锁安装并调试完成前，投标人（承包人）应负责已开孔门扇和门框的现场保护；工程替代机械锁的现场安装、回收、电子锁的安装、保管及维护由电子锁厂商负责承担。

    - 锁体侧面板厚度不低于3.0mm。68孔位，锁芯双排弹子。

    - 锁整体保修2年。

    - 面板把手

- 面板把手材质为304不锈钢材质。

- 针对项目设计要求，外把手使用固定结构时，结构要牢固可靠，固定把手无松动现象，内活动把手允许有轻微松动，把手径向松动不超过2度。

- 面板把手应无尖锐棱角，切边无毛刺（把手应优先为U形结构），面板上应有保护锁芯防护装置，延长锁芯在被暴力破坏的时间，以及起到防尘作用。

- 针对入户门有防火要求时，面板把手应能通过防火A1.5h(甲级）检验，且无熔融现象看，把手不允许使用球形结构。

- 6、其他配件要求

- 密封胶条

- 门框整板一次冷折弯成型并有“矩形”或“U型”或“燕尾”或“T型”等型式气密槽（投标人根据自身产品选择），嵌粘阻燃EPDM密封胶条或包覆式PU密封条。EPDM密封胶条或包覆式PU密封条应满足GBT 24498-2009《建筑门窗、幕墙用密封胶条》之要求。如钢质入户门有防火功能，密封条需出具3C证书及有效检测报告。

- 在门扇四周，门框槽口及门扇中缝，框扇塔接处设置。

- 开启门时不能发生刺耳的金属碰撞声。

- 门镜：加装门镜的入户门,从防护面外应不能看清内部的情况,且门镜的内部应具有防窥视装置。从防护面侧应不能使用简易手工工具拆卸门镜。应对门镜的孔采取加强保护措施,其抗破坏性能应符合相应防盗安全级别的要求。

- 门吸：为选配项目，门吸采用明装式。若采用，门吸材质需为304不锈钢，需要在生产时门扇相应部位要做加强处理，加强板厚度不低于3mm。

- 表面处理

1、门扇表面采用转印工艺的钢质入户门，纹膜要有明显的木刺效果，木纹肌理清晰质感强且不反光。

2、门扇表面采用砂纹转印工艺的钢质入户门，转印粉末采用耐候耐折弯粉末，无褶皱，模糊，掉色等缺陷。

3、正常使用状态下5年之内不得出现脱漆、锈蚀、褪色现象（转动摩擦接触面除外）；

4、门扇表面如由外力造成的细微划痕，须有现场应急维修措施。

5、入户门门框、门扇表面颜色等应以招标人确定的样板为准。

- 成品保护要求

1、产品成品包装运输采用PE包装膜和瓦楞纸板，门扇四角加配加长瓦楞纸板保护。门体侧边用不同颜色标签，标示安装开启方向，便于安装。门框安装完成后，框用PE膜包覆避免二次污染。扇安装完成后，瓦楞纸板、PE膜保护在门扇上（门扇安装时，保护层不需拆除），不影响门扇开启锁闭，防止门扇在交叉施工中受损。

注（可选配）：下框用U型方槽遮盖，钢板厚度0.8mm,两竖框自地面起1.2m包覆木盒防撞，或配置无纺布袋+8mm防护棉套，防止小推车通行时的撞击。

- 安装要求

1、标配采用框扇分离安装，可选配框扇一体安装。

2、焊接安装门框和洞口可见空隙一般控制在1.5cm-2cm（胀栓安装门框和洞口可见空隙一般控制在1cm-2cm），便于固定、塞缝；门框内标配为两方（左右两侧）灌浆，门框水泥砂浆填至饱和度达80%以上。

3、如果与墙体的连接方式采用连接铁脚，连接铁脚必须采用经防腐处理的镀锌铁片，厚度不小于1.5mm。镀锌铁片的间距不大于600mm，并应确保钢门框安装安全牢固，连接点的墙体结构需混凝土结构。

4、入户门打胶（选配）：安装完成验收前应在门框内、外侧三边打密封胶处理，密封胶颜色现场确认；密封胶表面应光滑、顺直，无裂纹。

- 抽样规则（材料复检）

1. 入户门产品须通过项目所在地政策法规及相关规范要求的全部检测项目。检测量按规定标准执行，若超出该标准的检测项目：①检测合格的，相关费用由招标人承担；②检测不合格的，须按要求进行复检，无论复检结果是否合格，全部检测及复检费用均由投标人（承包人）承担；若复检仍不合格，投标人（承包人）须立即将不合格产品退场更换，且招标人保留对其进一步追索的权利。

2. 检测方式：监理单位可自行组织抽检或委托第三方权威检测机构实施检测；招标人有权安排人员赴投标人（承包人）生产工厂，对产品用材的符合性进行抽检，投标人（承包人）需全力配合，不得拒绝、拖延或设置障碍。

3. 费用与责任界定：项目所在地政策法规及相关规范要求的强制性检测，其费用由投标人（承包人）承担；若该部分检测出现不合格情况，视为投标人（承包人）违约，招标人有权追究其违约责任，并保留进一步追溯相关责任的权利。

- 备品备件

- 备品备件要求：为保障入户门及防火门（含避难间防火门）后期正常使用、维护及应急更换需求，投标人（承包人）需按招标人要求提供足额、合格的备品备件，所有备品备件需与门体原配件型号、规格、材质完全一致，且符合国家现行相关标准及项目设计要求。

第二章  钢木复合入户门

- 规范要求

除另有注明外，本产品及其安装工程须符合设计要求、图纸和国家、地方及行业相关标准，主要包括但不限于：

《防火门》                           GB 12955-2008

《防盗安全门通用技术条件》           GB 17565-2022

《机械防盗锁》                       GA/T 73-2015

《建筑工程施工质量验收统一标准》     GB 50300-2013

《建造装饰装修工程质量验收规范》     GB 50210-2018

《建筑防火通用规范》              GB 55037-2022

《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 708-2019

《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 709-2019

《防火膨胀密封件》                            GB 16807-2009

《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》      GB/T 8485-2008

《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》          GB/T 8484-2020

《建筑设计防火规范》                          GB 50016-2018

《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》    GB 50877-2014

《门和卷帘的耐火试验方法》                    GB 7633-2008

《材料产烟毒性危险分级》                      GB/T 20285-2021

《建筑材料难燃性试验方法》                    GB/T 8625-2005

《建筑材料及制品燃烧性能分级》                GB 8624-2012

当国家、地方或行业层面发布新的标准/规范，或现有标准/规范推出更新版本时，均以最新生效版本为准执行。

- 功能要求

1、本技术标准所指入户门“防盗门”须符合GB17565-2022《防盗安全门通用技术条件》的要求，投标人（承包人）须提供防盗门检验报告和产品合格证。防盗等级根据设计标准选定。

2、本技术标准所指入户门“防火门”须符合GB12955-2008《防火门》的要求，投标人（承包人）须提供消防产品认证证书以及型式检验报告和产品合格证。防火等级根据设计标准选定。

3、没有防火功能要求的入户门必须采用防盗门，有防火功能要求的入户门必须采用防火门，同时门框、门扇钢板厚度需满足所要求的防盗等级。

4、入户门保温性能均要求达到行业标准要求，具体等级按建筑设计标准选定。

5、入户门空气隔声性能≥3级，按《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》进行检测。

6、入户门的设计、选材与安装应符合项目所在地建筑节能相关标准及设计文件要求。

7、避难间入户门的设计、选材与安装，除需满足本技术要求外，还应符合疏散安全、耐用性相关规定，并严格遵循《建筑防火通用规范》（GB 55036-2022）、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018 年版）等现行国家/行业强制性标准。

- 材料要求

- 1、钢板：平板门采用优质冷轧双面镀锌钢板（镀锌层厚度≥80g/m2），钢板标称厚度需满足下表要求：

- 表2 钢板标称厚度

- 单位：毫米

| 防盗安全级别 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门扇防护面板、非防护面板 | ≥0.8 | 防护面板≥1.0 非防护面板≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.0 |
| 门框 | ≥1.5 | ≥1.8 | ≥2.0 | ≥2.0 |
| 下框（不锈钢材质） | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.2 |

2、门扇

1）饰面板：采用不低于9mm纤维密度板，通过胶合等工艺结合在门芯两侧，起到装饰效果，最外层采用科技木皮（或选配天然木皮）饰面，木皮厚度不小于0.3mm。密度板应符合GB/T 8625-2005中第7章难燃要求，经干燥处理后的含水率不应大于12%，在制成成品后的含水率不应大于当地的平衡含水率。如门板饰面镶嵌不锈钢板，钢板厚度不小于0.8mm，颜色、样式以招标人确认为准。

2）门扇内填充：防火门填充材料采用膨胀珍珠岩或发泡水泥板等材料，

- 但应满足GB 8624-2012规定燃烧性能A1级要求及GB/T 20285-2021规定产烟毒性危险分级ZA2，并出具检测报告；无防火要求的门扇内填充优质高强度蜂窝纸板，可选配发泡聚氨酯或挤塑板等材料；填充材料需要填满门芯。

- 聚氨酯发泡需满足JG/T 314-2012聚氨酯硬泡复合保温板要求，聚氨酯泡沫填充材料的压缩强度不应小于160kPa，按GB/T 8813-2020进行检测；

- 蜂窝状填充材料展开后的平面压缩强度不应小于250kPa，按GB/T 1453-2022进行检测；

- 膨胀珍珠岩和发泡水泥板填充的压强度不小于160kPa，按GB/T 5486-2008进行检测。

- 3）门扇构造：门扇厚度不小于80mm。钢板厚度需满足表2中对应的防盗等级要求。单开、子母门扇开启锁边，选用一次压制成型联体防撬盖缝板。门扇在内部门扇四角及关键承重部位需有加强配件，配件所用钢板厚度不小于2.0mm。在锁具固定和铰链位置加焊≥3.0mm厚带螺孔的加固件（加强板）。

- 4）门扇封边：采用木封边工艺，表面颜色、效果与门扇木饰面要求一致。

- 5）门扇密封：采用包覆式密封条保证产品隔声保温性能。有防火性能的门框与门扇之间设防火膨胀密封条（防烟条），子门扇与母门扇之间应设防火膨胀条（防烟条），粘贴牢固，美观且不易脱落。防火膨胀密封条（防烟条）应满足GB 16807-2009 《防火膨胀密封件》，并出具消防3C证书及有效检测报告。密封条颜色以招标人确认为准，且不因选用的颜色而调整价格。

- 6）有防火功能的入户门，锁具安装部位配置内撑防盗防震耐火锁盒，提高门扇整体耐火性能及防盗功能。

- 7）有防盗功能（无防火功能）的入户门，锁具安装部位配置内撑防盗防震锁盒，两侧各配置钢板1.5mm厚，且钢板宽度不小于95mm且完全覆盖锁体；

- 8）门碰为非标准配置。如采用门碰项目，则需要在生产时门扇相应部位要做加强处理，加强板厚度不低于3mm。

- 9）门扇垂直打开90°时，门净宽度不应小于0.8m。

3、门框

1）木包钢门框：内侧采用镀锌整板一次性折压成型，表面无焊点，外侧贴脸线条采用密度板贴科技木皮（或选配天然木皮）。

2）结构：门框整板一次冷折弯成型并有“矩形”或“U型”或“燕尾”或“T型”等型式气密槽（投标人根据自身产品选择），嵌粘阻燃EPDM密封胶条或包覆式PU密封条。EPDM密封胶条或包覆式PU密封条应满足GBT 24498-2009《建筑门窗、幕墙用密封胶条》之要求。如入户门有防火功能，密封条需出具消防3C证书及有效检测报告。钢板厚度需满足表2中对应的防盗等级要求。

3）门框或门扇的铰链一侧应装有高强防撬销，防撬销与销孔定位应准确，不得出现顶堵、擦边现象。如锁闭点已满足规范要求，可不设置。

4）子母门的上下暗插销销孔取位应准确，门扇关上后无晃动现象。

5）门下框标准配置为不锈钢（标号SUS304），钢板厚度需满足表2中对应的防盗等级要求。下框高度应根据现场室内地坪实际完成面标高，适当放大下框高度（防止门扇开启不便）。若选择无下框配置时，可选配升降式防尘条，防尘条为静音隐藏式，开关门时自动升降，使用长度根据门扇长度全覆盖，封堵门扇间隙10-18mm。

6）锁挡片应采用SUS304不锈钢材质，厚度不低于1.5mm；推荐采用倒角包框全导向舌设计，防止门框和锁舌之间的碰撞和摩擦损伤。

7）门框锁挡片处须配置防水泥砂浆底盒。

4、铰链

1）采用不锈钢暗铰链或不锈钢明铰链，具体以招标人确认为准，钢板厚度不小于3mm厚，开启角度不小于90度，门扇铰链应转动灵活。每个门扇按设计要求安装不少于三个铰链，防火门须达到四个铰链。

2）单只铰链承重不低于60kg，铰链载荷开启使用寿命不低于10万次，为保证门扇不下垂，铰链可增加调节功能。

3）连接铰链的门扇门框铰链补强板均采用不低于3mm镀锌补强件，保证门扇自重的力学传递，加强门体的承重性能。

4）防火门的铰链应出具达到相应防火等级的检测报告。

5、锁具要求

采用电子锁具。若电子锁具由招标人采供，由投标人（承包人）负责按电子锁规格尺寸在门扇和门框上进行开孔，同时应负责协调电子锁厂商进场安装，并对开孔精度负责。在电子锁安装并调试完成前，投标人（承包人）应负责已开孔门扇和门框的现场保护；工程替代机械锁的现场安装、回收、电子锁的安装、保管及维护由电子锁厂商负责承担。

    - 锁体侧面板厚度不低于3.0mm。68孔位，锁芯双排弹子。

    - 锁整体保修2年。

    - 面板把手

- 面板把手材质为304不锈钢材质。

- 针对项目设计要求，外把手使用固定结构时，结构要牢固可靠，固定把手无松动现象，内活动把手允许有轻微松动，把手径向松动不超过2度。

- 面板把手应无尖锐棱角，切边无毛刺（把手应优先为U形结构），面板上应有保护锁芯防护装置，延长锁芯在被暴力破坏的时间，以及起到防尘作用。

- 针对入户门有防火要求时，面板把手应能通过防火A1.5h(甲级）检验，且无熔融现象看，把手不允许使用球形结构。

6、其他配件要求

1）密封胶条

- 门框整板一次冷折弯成型并有“矩形”或“U型”或“燕尾”或“T型”等型式气密槽（投标人根据自身产品选择），嵌粘阻燃EPDM密封胶条或包覆式PU密封条。EPDM密封胶条或包覆式PU密封条应满足GBT 24498-2009《建筑门窗、幕墙用密封胶条》之要求。如入户门有防火功能，密封条需出具消防3C证书及有效检测报告。

- 在门扇四周，门框槽口及门扇中缝，框扇塔接处设置；

- 开启门时不能发生刺耳的金属碰撞声。

2）门镜：加装门镜的入户门,从防护面外应不能看清内部的情况,且门镜的内部应具有防窥视装置。从防护面侧应不能使用简易手工工具拆卸门镜。应对门镜的孔采取加强保护措施,其抗破坏性能应符合相应防盗安全级别的要求。

3）门吸：为选配项目，门吸采用明装式。若采用，门吸材质需为304不锈钢，需要在生产时门扇相应部位要做加强处理，加强板厚度不低于3mm。

- 表面处理

1、门扇

油漆饰面，面漆为PU聚酯漆，不小于三道底漆两道面漆工艺，保证饰面硬度、封闭性及光泽度，具有防褪色功能，表面效果逼真，手感好，长期使用无裂痕、凸起、脱落等现象。正常使用状态下5年之内不得出现脱漆、锈蚀、褪色现象（转动摩擦接触面除外）。

2、门框

采用钢框加贴脸线条，钢框表面采用砂纹转印工艺，颜色效果按招标人确认的要求执行；贴脸线条为密度板贴科技木皮（或选配天然木皮），木皮效果需经招标人确认。

3、工艺质量

1）无开焊、未焊、漏焊、夹渣，平整光洁，焊接牢固。门扇与门框配合密实，间隙均匀一致，开启灵活。

2）外观要求：外观应平整、光洁、无明显凹痕或机械损伤。涂层、镀层应均匀、平整、光滑，外表面焊接应打磨平整。

4、耐久性

正常使用状态下5年之内不得出现脱漆、锈蚀、褪色现象（转动摩擦接触面除外）。

5、应急维修

门扇表面如由外力造成的细微划痕，须有现场应急维修措施。

6、样板确认

入户门门框、门扇表面颜色等应以招标人确定的样板为准。

- 成品保护要求

1、产品成品包装运输采用PE包装膜和瓦楞纸板，门扇四角加配加长瓦楞纸板保护。门体侧边用不同颜色标签，标示安装开启方向，便于安装。门框安装完成后，框用PE膜包覆避免二次污染。扇安装完成后，瓦楞纸板、门衣（无纺布），PE膜保护在门扇上（门扇安装时，保护层不需拆除），不影响门扇开启锁闭，防止门扇在交叉施工中受损。

2、门框成品保护（选配）：下框用U型方槽遮盖，钢板厚度0.8mm,两竖框自地面起1.2m包覆木盒防撞，或配置无纺布袋+8mm防护棉套，防止小推车通行时的撞击。

- 安装要求

1、标配采用框扇分离安装，可选配框扇一体安装。

2、焊接安装门框和洞口可见空隙一般控制在1.5cm-2cm（胀栓安装门框和洞口可见空隙一般控制在1cm-2cm），便于固定、塞缝；门框内标配为两方（左右两侧）灌浆，门框水泥砂浆填至饱和度达80%以上。

3、如果与墙体的连接方式采用连接铁脚，连接铁脚必须采用经防腐处理的镀锌铁片，厚度不小于1.5mm。镀锌铁片的间距不大于600mm，并应确保钢门框安装安全牢固，连接点的墙体结构需混凝土结构。

4、入户门打胶（选配）：安装完成验收前应在门框内、外侧三边打密封胶处理，密封胶颜色现场确认；密封胶表面应光滑、顺直，无裂纹。

- 抽样规则（材料复检）

1. 入户门产品须通过项目所在地政策法规及相关规范要求的全部检测项目。检测量按规定标准执行，若超出该标准的检测项目：①检测合格的，相关费用由招标人承担；②检测不合格的，须按要求进行复检，无论复检结果是否合格，全部检测及复检费用均由投标人（承包人）承担；若复检仍不合格，投标人（承包人）须立即将不合格产品退场更换，且招标人保留对其进一步追索的权利。

2. 检测方式：监理单位可自行组织抽检或委托第三方权威检测机构实施检测；招标人有权安排人员赴投标人（承包人）生产工厂，对产品用材的符合性进行抽检，投标人（承包人）需全力配合，不得拒绝、拖延或设置障碍。

3. 费用与责任界定：项目所在地政策法规及相关规范要求的强制性检测，其费用由投标人（承包人）承担；若该部分检测出现不合格情况，视为投标人（承包人）违约，招标人有权追究其违约责任，并保留进一步追溯相关责任的权利。

- 备品备件

- 备品备件要求：为保障入户门及防火门（含避难间防火门）后期正常使用、维护及应急更换需求，投标人（承包人）需按招标人要求提供足额、合格的备品备件，所有备品备件需与门体原配件型号、规格、材质完全一致，且符合国家现行相关标准及项目设计要求。

- 公区防火门

- 规范要求

除另有注明外，本产品及其安装工程须符合设计要求、图纸和国家、地方及行业相关标准，主要包括但不限于：

《防火门》                        GB 12955-2008

《防火门窗》                      12J609

《防火卷帘》                      GB 14102-2005

《建筑防火通用规范》              GB 55037-2022

《高层民用建筑设计防火规范》      GB 50045-95

《民用建筑电气设计规范》          JGJ 16-2008

《连续热镀锌钢板及钢带》          GB/T 2518-2008

《建筑材料及制品燃烧性能分级》    GB 8624-2012

《连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》  GB/T 2518-2019

《连续热镀锌薄钢板和钢带》        GB/T 2518-1988

《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》 GB/T 708

《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》 GB/T 709

《计数抽样检验程序 第1部分》     GB/T 2828.1

《锯材缺陷》                      GB/T 4823-1995

《建筑门窗术语》                  GB/T 5823-1986

《建筑门窗洞口尺寸系列》          GB/T 5824

《消防基本术语 第一部分》         GB/T 5907-198

《运输包装收发货标志》            GB/T 6388

《门和卷帘的耐火试验方法》        GB/T 7633

《建筑材料难燃性试验方法》        GB/T 8625-2005

《工业产品使用说明书 总则》       GB 9969.1

《标牌》                          GB/T 13306

《工业产品保证文件 总则》         GB/T 14436

《建筑用安全玻璃 防火玻璃》       GB 15763.1

《防火膨胀密封件》                GB 16807

《材料产烟毒性危险分级》          GB/T 20285-2021

《防火门闭门器》                  GA 93

《弹子插芯门锁》                  QB/T 2474

当国家、地方或行业层面发布新的标准/规范，或现有标准/规范推出更新版本时，均以最新生效版本为准执行。

- 防火门等级划分

防火门产品通过“耐火完整性”和“耐火隔热性”双指标判定，具体分级如下：

| 防火门等级 | 耐火完整性（≥）H | 耐火隔热性（≥）H | 适用核心场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲级 | 1.5h | 1.5h | 防火分区分隔、防烟楼梯间前室 |
| 乙级 | 1h | 1h | 封闭楼梯间、电梯机房 |
| 丙级 | 0.5h | 0.5h | 管道井、垃圾道检查门 |

- 材料要求

1、防火材料

1）填充材料：防火门门扇内的填充材料应为对人体无毒无害的防火隔热材料，并经国家授权的检测机构检验达到《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012规定的燃烧性能A1级要求和产烟毒性危险分级ZA2级要求（300kg/m³≤容重≤365kg/m³）。

- 2）木材：防火门所用木材应当为难燃木材或防火板包裹的复合材，并在经国家授权的委托机构检验达到难燃性要求，防火门所有木材经阻燃处理再进行干燥处理后的含水量不应大于12%；木材在制成防火门后的含水率不应大于项目所在地的平衡含水率。

- 3）人造板：防火门所用人造板应符合JG/T122-2000中对‖（中）级人造板的有关材质要求。并应经国家授权的委托机构检验达到难燃性要求，所用人造板经阻燃处理再进行干燥处理后的含水量不应大于12%，人造板在制成防火门后含水率不应大于项目所在地的平衡含水率。

- 4）钢材：

- （1）防火门门框门扇面板应采用性能冷轧热镀锌钢板或冷轧薄钢板（冷轧钢板需要经过酸洗、磷化或陶化处理）的钢质材料，热镀锌钢板应符合GB/T2518-2019和GB/T2518-1988的规定，冷轧薄钢板应符合GB/T708的规定，且有生产厂商提供的合格材质检验报告。

- （2）防火门所用加固件可采用性能不低于热轧钢材的钢质材料；防火门所用钢材厚度应符合GB/T709的规定，且符合下表规定：

| - 部件名称 | - 材料厚度（mm） |
| --- | --- |
| - 门扇面板 | - ≥0.8 |
| - 门框板 | - ≥1.2 |
| - 铰链板 | - ≥3.0 |
| - 不带螺孔的加固件 | - ≥1.2 |
| - 带螺孔的加固件 | - ≥3.0 |

- 5）其他材料：防火门所用其他材料应为对人体无害，应经国家授权的检测机构检测达到产烟毒性危险分级ZA2级要求；并经过国家授权的检测机构检测达到难燃性要求或燃烧性能A1级要求，其力学性能应当达到有关标准的相关规定，并满足制作防火门的相关要求。

- 6）粘结剂：防火门所用粘结剂应对人体无毒无害，并应经国家授权的检测机构检测达到产烟毒性危险分级ZA2级要求。

2、防火门配件

- 1）防火锁：防火门安装的门锁应是防火锁，钢质镀铬材质，在门扇的有锁芯机构处，防火锁均应有执手或推杠机构，不允许以圆形或球形旋钮替代执手。防火锁应经国家授权检测的机构检测合格，其耐火性能应当符合《防火门》GB12955-2008附录A的规定；

- 2）防火合页（铰链）：防火门用合页(铰链)板厚应不少于3mm，其耐火性能应符合《防火门》GB12955-2008附录B的规定。

- 3）防火闭门装置：

- （1）防火门应安装防火门闭门器，或设置让常开防火门在火灾发生时能自动关闭门扇的闭门装置(特殊部位使用除外，如管道井门等)；防火墙和公共走廊上疏散用平开防火门应安装防火门闭门器；双扇平开防火门应安装闭门器；

- （2）防火门闭门器应经国家认可授权检测机构检验合格，其性能应符合GA93的规定；

- （3）自动关闭门扇的闭门装置，应经国家认可授权检测机构检验合格。

- 4）防火门顺序器：双扇、多扇防火门设置盖缝板或企口的应安装顺序器，其耐火性能应符合《防火门》GB12955-2008附录C的规定。

- 5）防火插销采用钢质防火插销，应安装在双扇防火门或多扇防火门的相对固定一侧的门扇上（若有要求时），其耐火性能应符合《防火门》GB12955-2008附录D的规定。

- 6）盖缝板

- （1）平口或企口结构的双扇防火门宜设盖缝板；

- （2）盖缝板与门扇应连接牢固；

- （3）盖缝板不得妨碍门扇的正常开启；

- 7）防火密封件：防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处应嵌装防火密封件；防火密封件应经国家认可授权检测机构检验合格，其性能应符合GB 16807的规定。

- 8）防火玻璃（若有要求时）：防火门上镶嵌防火玻璃采用透明防火复合玻璃，钢制玻璃压条；A类防火门镶嵌的防火玻璃，其耐火性能应符合A类防火门的条件。防火玻璃应经国家认可授权检测机构检验合格，其性能应符合GB 15763.1的规定。

- 防火门加工工艺和质量要求

- 防火门技术要求应当遵循《防火门》GB12955-2008及《防火门窗》12J609等规范规定。

- 1、使用钢质材料或难燃木材，或难燃人造板材料或其他材料制作防火门的门框、门扇骨架和门扇面板，门扇内若填充材料，则应填充对人体无毒无害的防火隔热材料，与防火五金配件等共同装配成防火门。

- a）钢质防火门外观质量：外观应平整、光洁、无明显凹痕或机械损伤；涂层、镀层应均匀、平整、光滑，不应有堆漆、麻点、气泡、漏涂以及流淌等现象；焊接应牢固、焊点分布均匀，不允许有假焊、烧穿、漏焊、夹渣或疏松等现象，外表面焊接应打磨平整。

- b）木质防火门外观质量：割角、拼缝应严实平整；胶合板不允许刨透表层单板和戗槎；表面应净光或砂磨，并不得有刨痕、毛刺和锤印；涂层应无均匀、平整、光滑，不应有堆漆、气泡、漏涂以及流淌等现象。

- c）钢木防火门外观质量：应满足上述a、b项的相关要求。

- d）其他材质防火门外观质量：外观应平整、光洁、无明显凹痕、裂痕等现象，带有木质或钢质部件的部分应分别满足上述a、b项的相关要求。

- 2、尺寸偏差极限：防火门门扇、门框的尺寸极限偏差应符合下表规定（单位：mm）

| - 名称 | - 项目 | - 极限偏差 |
| --- | --- | --- |
| - 门扇 | - 高度H | - ±2 |
|  | - 宽度W | - ±2 |
|  | - 厚度T | - +2/-1 |
| - 门框 | - 内裁口高度H′ | - ±3 |
|  | - 内裁口宽度 W′ | - ±2 |
|  | - 内裁口深度T〞 | - ±1 |
|  | - 侧壁宽度 T′ | - ±2 |

- 3、形位公差：门扇、门框形位公差应符合下表的规定

| - 名称 | - 项目 | - 公 差 |
| --- | --- | --- |
| - 门扇 | - 两对角线长度差 ¦L1-L2¦ | - ≤3 mm |
|  | - 扭曲度 D | - ≤5 mm |
|  | - 宽度方向弯曲度 B1 | - <2 ‰ |
|  | - 高度方向弯曲度 B2 | - <2 ‰ |
| - 门框 | - 内裁口两对角线长度差｜L1′－L2′｜ | - ≤3 mm |

- 4、配合公差

- 1）门扇与门框的搭接尺寸不应小于12mm。（如下图一所示）

- 图1——门扇与门框的搭接尺寸和贴合面间隙示意图

- 2）门扇与上框的配合活动间隙不应大于3 mm。

- 3）双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于3 mm。

- 4）门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9 mm。

- 5）门扇与门框贴合面间隙，门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙均不应大于3mm。

- 5、门扇与门框的平面高低差：防火门开面上门框与门扇的平面高低差不应大于1 mm。

- 6、灵活性：防火门应启闭灵活、无卡阻现象；且防火门门扇开启力不应大于80N，且进行500次启闭试验后，不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。

- 7、门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸偏差。

- 8、门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸偏差。

- 防火门检验规则

- 1、防火门产品必须由生产厂的质量检验部门按出厂检验项目逐项检验合格，签发合格证后方可出厂，并安装验收合格交付使用。

- 2、防火门检验应当满足《防火门》GB12955-2008中“7检验规则”执行；

- 标志、包装、运输及贮存

- 1、每樘防火门都应做明显位置固有永久性标牌；标牌应当包含以下内容：

- （1）产品名称、型号规格及商标（若有）；

- （2）制造厂名称或制造厂标记和地址；

- （3）出厂日期及产品生产批号；

- （4）执行标准；

- 2、包装、运输和使用说明书：产品及其五金配件的包装应安全、可靠并便于装卸、运输和贮存，包装、运输应符合GB/T 6388的规定。随产品应提供如下文字资料：

- （1）产品合格证，其表述应符合GB/T14436的规定；

- （2）产品说明书，其表述应符合GB9968.1的规定；

- （3）装箱单；

- （4）产品安装图；

- （5）防火五金配件及附件清单。

- 应把上述资料装入防水袋中。

- 产品在运输过程中应避免因行车时碰撞损坏包装，装卸时轻抬轻放，严格避免磕、摔、撬等行为，防止机械变形损坏产品，影响安装使用。

- 3、贮存：产品应当贮存于通风干燥处，要避免和有腐蚀的物质和气体接触，并采取防潮、防雨、防腐和防晒等措施；产品平放时底部需垫平，门框堆码高度不得超过1.5m，门扇堆放高度不得超过1.2m，产品竖放时，其倾斜角不得大于20度。

- 防火门安装要求

- 1、施工样板

- 1）在大面积施工前防火门安装单位应选取具备安装条件的标准户型进行样板施工，防火门样板应严格按照设计要求及质量标准进行施工，明确防火门安装的进出关系，与地面完成面的高低关系、灌浆密实标准，成品保护标准。

- 2）样板施工完成后由现场业主方及监理单位对样板进行验收，合格后安装单位应对全体防火门安装人员进行技术交底，包括洞口尺寸标准、水平线及中线定位、防火门临时放置方法及施工方法、完工自检、成品保护及质量标准等。

- 2、作业条件

- 1）招标人现场工程师应向防火门中标人进行入场前技术交底，并组织监理、土建总包、精装总包、防火门中标人核对现场土建预留门洞是否符合图纸要求进行百分百核对；在办理移交手续时，土建总包及精装总包需对现场1米线、十字轴线、方正线及门洞尺寸进行确认，并签署移交单。

- 2）门框填充应当堆放整齐，用水泥、沙子现场搅拌活用豆石砼填充密实，包括左右双侧及上侧门框；

- 3）门框安装前先检查有无窜角、翘扭、弯曲、劈裂，如有以上情况应当先修复，再进入施工现场；

- 4）门框安装尽量在墙面抹灰、精装修之前进行，门扇安装宜在墙面及地面完成以后再进行，如抹灰及地面未完成时需要安装门扇应注意成品保护，防止污染和碰撞；

- 3、安装要求

- 1）防火门开启方向必须朝向疏散方向；若门扇开启区域临近墙体，需确保门扇开启角度可达到90度，避免墙体阻挡影响疏散功能；

- 2）门框安装时需要核对洞口标高线、开启方向；门框固定前需用水平尺校平或挂线法校正其前后左右的垂直度；直至对角线、平整度、垂直度及标高线满足要求后方可固定；

- 3）门框安装后与墙体之间的缝隙必须采用水泥砂浆填塞填满且应在现场门框安装固定后进行；经养护凝固后，再粉刷洞口及墙体。

- 4）门扇安装时，应注意调整门扇与门扇之间、门扇与门框之间的间隙校正；

- 5）防火门配件安装

- （1）门锁面板和螺丝要求平整、横平竖直；

- （2）门锁编号要连续，不得错乱；

- （3）配件安装时切勿敲打门框门扇，避免造成变形；

- 4、成品保护

- 1）防火门安装完成之后，门框、门扇、门锁面板及执手使用保护膜进行保护，避免表面污染、划伤、碰撞等引起的破坏；

- 2）门扇、锁具安装完成之后，要将门扇锁紧，避免成品碰伤、划伤及锁具丢失；

- 安全文明施工

- 1、投标人应当服从现场总包、精装单位的管理，并积极协调各分包单位之间的配合关系。

- 2、投标人应当及时做好施工垃圾的归集、统一清运等工作，不得随意堆放，否则由此引起的垃圾清运费用由投标人承担。

- 3、防火门安装过程中应当避免对现场已完工程设备造成破坏。

- 4、投标人应当做好工人的安全教育工作，遵守现场安全用电规范及现场安全的施工制度。

- 其他要求

- 1、防火门供应商产品进场后应提供产品的检验报告：包括但不限于：

- （1）防火门出厂合格证及检测报告；

- （2）防火门型式检验报告；

- （3）防火防盗锁具型式检验报告、产品合格证；

- （4）配套五金件产品合格证；

- （5）密封胶条断面尺寸及出厂合格证。

- 2、防火门生产、制作期间，招标人可随机进驻门体加工工厂进行检验，掌握其生产进度和加工质量情况。若招标人认为如有必要在货物制造过程中派人到生产厂进行监制，或在货物发货前派人赴生产厂进行预验收，投标人应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便。投标人须在交货之前对货物质量、规格、性能和数量进行精确全面的检验，并签发质量证明书，但不作为货物质量、规格、性能和数量的最后依据。投标人须将记载检验细节和结果的书面报告附在质量证明书内。

- 3、防火门首次进场时，应随机抽取一扇做破樘检测（破樘检测费用计入投标总价内，不另计算），并拍摄视频预留备查。抽检测项目：门框、门扇、门扇平整度；防火填充材料、门体质量是否符合招标要求；裁切后样品可送符合检测资质的环境检测机构进行有害物质限量检测；发现不合格应立即退场。

- 4、防火门成品进场时，工程管理人员应组织监理、防火门厂家按1%以上比例且不少于三件，对分批进场成品拆除外包装进行抽检。检查内容包含成品包装要求、制作工艺、表面质量、数量规格是否符合设计、招标要求，发现不合格应立即退场。

- 5、门框与门扇批量安装完成后，应依据门框门扇安装尺寸控制要求标准进行验收，不符合要求应整改到位。

- 6、防火门安装完成后，由安装单位通知供货方、总包施工单位、监理、甲方共同验收，经现场验收合格，由各方审核并在验收清单上签字确认，总包施工单位还需加盖自身项目部印章，以此作为材料或工程结算的依据，验收不合格产品，甲方拒绝接受，厂家应无条件退货。

- 7、备品备件要求：为保障入户门及防火门（含避难间防火门）后期正常使用、维护及应急更换需求，投标人（承包人）需按招标人要求提供足额、合格的备品备件，所有备品备件需与门体原配件型号、规格、材质完全一致，且符合国家现行相关标准及项目设计要求。